## Slide 1
TECHNOLOGICAL AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS OF CHIP
SUBSTRATE : Silicon
DIE SIZE : 58 X 57 mils²
THICKNESS : 525 ± 25 µm
TOP METALLIZATION : Al/Si 1% (1.1 ± 0.1 µm)
BACK METALLIZATION : Bare Silicon
TOP PASSIVATION : P. Vapox 8000 ± 1600 Å
BONDING PAD SIZE : 90 X 90 µm
SCRIBING : Saw
BACKSIDE CONTACT : VDD
TYPE: 4013B
DIE REFERENCE: C4137 – P13B – 800A
1
13
12
11
10
9
8
7
VSS
6
5
4
3
2
VDD
14